ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: aquisição e instalação de móveis para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situada na rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – Florianópolis/SC, conforme as especificações anexas.

ATENÇÃO:

- As empresas deverão apresentar amostras dos seguintes materiais, constantes nas especificações dos móveis:

- lâmina de louro frejó com aplicação de verniz PU fosco;

- MDF tipo standard, sem revestimento e pintura, com certificado de garantia do fornecedor, folder, prospecto ou documento que comprove a qualidade do produto;

- MDF revestido com lâmina de louro frejó com aplicação de verniz PU fosco;

- rodízios;

- suporte metálico para prateleiras;

- prolongador de aço escovado;

- tampa para passagem de fiação em metal grafite com base em polipropileno na cor preta;

- Estrutura em aço.

- Encontram-se disponíveis, para verificação, na Coordenadoria de Apoio Administrativo, os modelos dos seguintes materiais solicitados: rodízios, dobradiça de caneco, suporte metálico para prateleiras, prolongador de aço escovado, tampa em metal grafite com base em polipropileno.

- Nos respectivos itens, todas as partes dos móveis que não forem revestidas com  lâmina, deverão ser totalmente impermeabilizadas com verniz PU.

- Os móveis deverão ser montados com dispositivos de junção internos e não aparentes.

- Havendo divergência entre os anexos e as especificações, prevalecerão os primeiros.

PRAZO DE GARANTIA: no mínimo, de 5 (cinco) anos.

PRAZO PARA CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO: os móveis deverão ser confeccionados até 15 de outubro de 2004 e a entrega e instalação estão previstas para o mês de novembro de 2004, em data a ser informada oportunamente, em razão da reforma dos ambientes que abrigarão o mobiliário.

PRAZO PARA PAGAMENTO: O TRESC pagará o valor contratado em duas etapas,  40% após a confecção e o restante (60%) após a entrega e instalação.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: por item, garantindo-se, dessa forma, a harmonização dos móveis por ambiente.

Florianópolis, 21 de setembro de 2004.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:

### Carla Marcon Pinheiro Machado

Presidente do GT/Portaria DG nº 132/04

Alexandre Saffi                                           Solange C. Brasil dos Santos

Membro do GT/Portaria DG nº 132/04              Membro do GT/Portaria DG nº 132/04

ITEM 1.1.1 – MÓVEIS PARA A SALA DE SESSÕES, DO CONSELHO E SAGUÃO

1.1.1.1. MÓVEL CENTRAL DA SALA DE SESSÕES (ANEXO 1)

| DIMENSÕES | Conforme o Anexo 1. |
| --- | --- |
| BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; - com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor prata. Revestimento: total, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco; - laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.; |
| TAMPOS | Tampo 1: vidro incolor tipo acidato com espessura de 15mm, bordas arredondadas em 180º lapidadas e polidas, fixado no tampo 2 por meio de prolongador de aço escovado nas dimensões aproximadas de 5cm de altura e 3,5cm de diâmetro, conforme modelo disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo. Tampo 2: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura, revestimento total (inclusive na face inferior) em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco e 1 (uma) tampa para passagem de fiação em metal na cor grafite e base em polipropileno na cor preta, conforme modelo disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo. |
| PAINÉIS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Em aço ABNT 110/120 de seção retangular de 100 x 50 mm, com espessura da parede de 1,5mm, tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preta fosca; tampas em metal na cor grafite e base em polipropileno na cor preta (verificar modelo na Coordenadoria de Apoio Administrativo). |
| MÓDULOS INDEPENDENTES | O móvel é constituído de 9 (nove) módulos independentes que deverão ficar unidos perfeitamente, seja na sua altura, largura ou profundidade. |
| QUANTIDADE | 1 (um) |

1.1.1.2. SUPORTE PARA CPU (ANEXO 2)

| Dimensões | Conforme o Anexo 2. |
| --- | --- |
| CONSTITUIÇÃO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm; Revestimento: total, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| SISTEMA COM 04 RODÍZIOS DE SILICONE | De duplo giro, incolor, diâmetro aproximado de 5cm, base em metal cromado, travas em 2 (duas) unidades, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), conforme modelo disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo. |
| QUANTIDADE | 9 (nove) |

1.1.1.3. TABLADO (ANEXO 3)

| DIMENSÕES | Conforme projeto no anexo 3 |
| --- | --- |
| CONSTITUIÇÃO | Estrutura da base: em MDF tipo standard com espessura de 25mm , com vigas na sua altura, em gradil de 40X40 cm, de forma a propiciar boa resistência ao piso e evitar sons ao caminhar sobre o tablado. Estrutura do piso: em MDF tipo standard com espessura de 25mm e isolamento com manta de polipropileno de 4mm. |
| QUANTIDADE | 1 (um), conforme projeto anexo. |

1.1.1.4 - TRIBUNA (ANEXO 4)

| DIMENSÕES | Conforme o Anexo 4. |
| --- | --- |
| BASE | Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco; |
| TAMPOS | Tampo 1: vidro incolor tipo acidato com espessura de 15mm, bordas arredondadas em 180º lapidadas e polidas, fixado no tampo 2 por meio de prolongador de aço escovado nas dimensões aproximadas de 5cm de altura e 3,5cm de diâmetro, conforme modelo disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo. Tampo 2: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura e revestimento total (inclusive na face inferior) em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PAINÉIS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total em em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PRATELEIRA | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm; Revestimento: total em em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| SISTEMA COM 04 RODÍZIOS DE SILICONE | De duplo giro, incolor, diâmetro aproximado de 5cm, base em metal cromado, travas em 2 (duas) unidades, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), conforme modelo disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo. |
| QUANTIDADE | 1 (uma) |

1.1.1.5 – CARRINHO PARA LIVROS (ANEXO 5)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 35cm de profundidade x 65cm de altura (já com os rodízios), conforme o Anexo 5. |
| --- | --- |
| BASE | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| 1 GAVETA EMBUTIDA | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm; Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. Revestimento: total (interno e externo) em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco; |
| 2 PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. Disposição: um prateleira horizontal e a outra inclinada, conforme o desenho. |
| SISTEMA COM 04 RODÍZIOS DE SILICONE | De duplo giro, incolor, diâmetro aproximado de 5cm, base em metal cromado, travas em 2 (duas) unidades, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg), conforme modelo disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo. |
| QUANTIDADE | 1 (um) |

1.1.1.6 – APARADOR  PARA O  SAGUÃO (ANEXO 6)

| DIMENSÕES | 130cm de largura x 42cm de profundidade x 80cm de altura, conforme o Anexo 6. |
| --- | --- |
| BASE | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco; Pés: em MDF tipo standard com espessura de 20mm, revestidos externamente com lâmina de louro frejó, com acabamento em verniz PU fosco, nas dimensões conforme o desenho. |
| TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: total, inclusive na face inferior, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PAINEL POSTERIOR | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| 02 GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: total, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. |
| quantidade | 1 (um) |

1.1.1.7 – MESA DE CANTO PARA O  SAGUÃO (ANEXO 7)

| DIMENSÕES | 50cm de largura x 50cm de profundidade x 60cm de altura, conforme o Anexo 7. |
| --- | --- |
| BASE | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm, com detalhes no formato conforme o Anexo 7. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco; Pés: em MDF tipo standard com espessura de 20mm, revestidos externamente com lâmina de louro frejó, com acabamento em verniz PU fosco, nas dimensões conforme o desenho. |
| TAMPO | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total, inclusive na face inferior, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PRATELEIRA | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm, com detalhes no formato conforme o Anexo 7. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| quantidade | 2 (duas) |

1.1.1.8 – ARMÁRIO EMBUTIDO PARA TOGAS (ANEXO 8)

| DIMENSÕES | Conforme o Anexo 8. Obs. As medidas deverão ser confirmadas no local antes da fabricação. |
| --- | --- |
| CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. Revestimento: total, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PRATELEIRA | Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. Revestimento: total, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| ESCANINHOS | Estrutura: MDF tipo standard com 10mm de espessura. Revestimento: total, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura e almofadas, conforme o Anexo 8. Revestimento: total, em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. Sistema de Fechamento: por meio de mecanismo do tipo “feiche-toque”. |
| RODAPÉ | Dimensões: conforme desenho. Estrutura: MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: externo em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | Com lâmpadas halógenas de 20W, conforme especificado no Anexo 8. |
| QUANTIDADE | 1 (um) |

1.1.1.9 – MESA DE APOIO PARA TV (ANEXO  9)

| DIMENSÕES | 123cm de largura x 72cm de profundidade x 115cm de altura (já com os rodízios), conforme o Anexo 9. |
| --- | --- |
| tampo | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm; Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. Marchetaria: similar à existente na mesa de reuniões da Presidência do TRESC, disponível para verificação na Coordenadoria de Apoio Administrativo. |
| PAINEL POSTERIOR | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm e orifícios com acabamento em PVC na cor preta, conforme o Anexo 9. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PAINÉIS LATERAIS | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PRATELEIRA | Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PORTAS DE ABRIR COM CORREDIÇA DE TAMPO DE BAR | Estrutura: em madeira maciça de louro frejó com espessura de 18mm e corrediças de tampo de bar com 60cm de comprimento cada. |
| SISTEMA COM 04 RODÍZIOS DE SILICONE | De duplo giro, incolor, diâmetro aproximado de 8cm, base em metal cromado, travas em 2 (duas) unidades, que suporte, aproximadamente, 200kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 50kg), conforme modelo disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo. |
| QUANTIDADE | 1 (uma) |

1.1.1.10. Fornecimento de mesa para REUNIÃO  PARA A SALA DO CONSELHO

| BASE | em aço tubular SAE 1010/1020, 2,5mm de espessura, com seção oval na parte vertical e retangular na parte horizontal, niveladores oitavados para ajuste de nível. Revestido com madeira maciça na parte vertical, com seção oval (conforme amostra na Coordenadoria de Apoio Administrativo). Capas Terminais em compolímero de polipropileno. Blindagem lateral produzida em chapa de aço ABNT 1010/1020 com 1mm de espessura com pintura epóxi na cor preto fosco. |
| --- | --- |
| DIMENSÕES | 360 cm de comprimento x 125 cm de largura X 74 cm de altura. Pela sua dimensão, este tampo será constituído de duas partes de 180 cm de comprimento x 125 de largura e deverá prever perfeito acabamento na sua montagem. |
| TAMPOS | Constituídos em MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 25mm de espessura e revestimento total (inclusive na face inferior) em lâmina de louro freijó, impermeabilizado com verniz poliuretano fosco (PU). As bordas serão arredondadas em 180º. |
| PAINEL FRONTAL | Acompanha o acabamento do tampo . |
| QUANTIDADE | 01 |

1.1.1.11. TROCA DE REVESTIMENTO DE MADEIRA EM MESA DE APOIO PARA A SALA DE SESSÕES

| DIMENSÕES | 200 cm de comprimento x 60 cm de largura x 74 cm de altura. |
| --- | --- |
| TAMPO | Troca do revestimento do tampo, que deve ser revestido em madeira aparente em louro freijó, com bordas arredondadas em 180º, com aplicação de impermeabilização em verniz PU. |
| PAINEL FRONTAL | Acompanha o acabamento do tampo. |
| quantidade | 01 |

ITEM 1.1.2 – MÓVEIS PARA A PORTARIA

1.1.2.1 – ARMÁRIO FIXO (ANEXO 10)

| DIMENSÕES | 185cm de largura x 43cm de profundidade x 252cm de altura, conforme o Anexo 10. |
| --- | --- |
| CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| TAMPO | Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. Sistema de Fechamento: por meio de mecanismo do tipo “feiche-toque”. |
| DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| RODAPÉ | Dimensões: conforme desenho. Estrutura: MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: externo em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| QUANTIDADE | 1 (um) |

1.1.2.2 – BALCÃO DE ATENDIMENTO (ANEXO 11)

| DIMENSÕES | Conforme o Anexo 11. |
| --- | --- |
| CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| TAMPOS | Tampo 1: vidro incolor tipo acidato com espessura de 15mm, bordas arredondadas em 180º lapidadas e polidas, fixado no tampo 2 por meio de suportes de aço escovado detalhados no Anexo 11. Tampo 2: estrutura em MDF tipo standard com 25mm de espessura, revestimento total (inclusive na face inferior) em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco; - bordas em post forming 180º. |
| PRATELEIRAS | Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| PORTAS DE ABRIR | Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| GAVETAS | Estrutura: MDF tipo standard com 15 mm de espessura. Revestimento: total em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| DOBRADIÇAS | Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. |
| SISTEMA DE FIAÇÃO | Em aço ABNT 110/120 de seção retangular de 100 x 50 mm, com espessura da parede de 1,5mm, tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preta fosca; tampas em polipropileno na cor preta (verificar modelo na Coordenadoria de Apoio Administrativo). |
| PUXADORES | Fornecidos pelo TRESC. |
| RODAPÉ | Dimensões: conforme desenho. Estrutura: MDF tipo standard com espessura de 25mm. Revestimento: externo em lâmina de louro frejó com acabamento em verniz PU fosco. |
| QUANTIDADE | 1 (um) |

ITEM 1.1.3 – SUPORTES PARA MICROCOMPUDADORES DO CENTRO DE MEMÓRIA (ANEXO 12)

| CONSTITUIÇÃO | Estrutura: MDF tipo standard com 20mm de espessura. Revestimento: externo em lâmina de imbuia, com tonalidade semelhante à dos móveis existentes no Centro de Memória do TRESC. |
| --- | --- |
| quantidade | 7 (sete) módulos |
| DIMENSÕES | Cada módulo possui dimensões diferentes, conforme abaixo descrito e os detalhes do Anexo 12: - módulo 1: 50cm de largura x 65cm de profundidade x 70cm de altura; - módulo 2: 35cm de largura x 45cm de profundidade x 75cm de altura; - módulo 3: 50cm de largura x 70cm de profundidade x 80cm de altura; - módulo 4: 50cm de largura x 70cm de profundidade x 85cm de altura; - módulo 5: 60cm de largura x 45cm de profundidade x 90cm de altura; - módulo 6: 50cm de largura x 75cm de profundidade x 95cm de altura; - módulo 7: 65cm de largura x 35cm de profundidade x 100cm de altura. |